ICS 85.060

CCS Y 32

团体标准

T/ZZB XXXX—2023

防静电壁纸

Anti static wallpaper

征求意见稿 2023.8.3

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

目  次

前 言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

5　技术要求	2

6　试验方法	4

7　检验规则	5

8　标志、包装、运输和贮存	6

9　质量承诺	6

前言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本文件主要起草单位：路联新材料集团股份有限公司。

本文件参与起草单位：XXXXX。

本文件主要起草人：曹文奎、田学峰、汪义、吕毅

本文件评审专家组长：

本文件由路联新材料集团股份有限公司负责解释。

防静电壁纸

- 范围

本文件规定了防静电壁纸产品的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量承诺。

本文件适用于由基材、经处理的聚氯乙烯(防静电)组合而成。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸偏差的测定

GB/T 4615 聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定气相色谱法

GB/T 4745 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB 18585 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB 18587 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB/T 24364 信息安全技术 信息安全风险管理实施指南

GB/T 30646 涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法

GB/T 34844 壁纸

QB/T 4034—2010 壁纸

QB/T 3805-1999 聚氯乙烯壁纸

HJ/T 371 环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨

SJ/T 11236-2020 防静电贴面板通用技术规范

- 术语和定义（引用国行标）

QB/T 4034—2010界定的术语和定义适用于本文件。

- 基本要求

  - 设计研发

应具备产品设计研发小试、中试设备，具备熔融挤出、二辊炼胶机、复合压纹等工艺的自主设计能力，能根据客户需求（内在质量、外在质量、安全性能）等进行设计、试验及验证。

  - 原材料

    - 聚氯乙烯中氯乙烯单体检测按 GB/T 4615 中的规定进行，其中含量应不大于 0.2 mg/kg。

    - 基材的克重要求应大于30g/m2。

    - 油墨应采用水基油墨，其中有害物质限量应符合HJ/T 371的要求。

  - 工艺装备

    - 具备智能化自动配料、自动计量、自动排版、压延贴合、自动裁切、自动包装等设备。

    - 通过四辊压延机对聚氯乙烯与基材正反面进行热贴合。

  - 检验检测

    - 应具备外观尺寸、耐摩擦色牢度、湿润拉伸负荷、可洗性、防静电性能的检测能力。

    - 应具备色牢度测试机、拉力试验机、耐磨试验机、耐曲折试验机等检测设备。

- 技术要求

  - 尺寸偏差

每卷防静电壁纸都应标明宽度和长度，且长、宽允许的偏差均应不超过额定尺寸的±1.5%。

  - 每卷段数和卷长

    - 10 m/卷和 15 m/卷的成品壁纸每卷为 1 段。

    - 50 m/卷的成品壁纸每卷的段数不应多于 2 段，段长不应少于 5 m。

    - 如有特殊要求，按合同规定生产其他规格尺寸的防静电壁纸。

  - 外观质量

应符合表1的规定。

- 外观质量要求

| - 序号 | - 项目 | - 规定 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 色差 | - 不应有明显差异 |
| - 2 | - 伤痕和皱折 | - 不应有 |
| - 3 | - 气泡 | - 不应有 |
| - 4 | - 套印精度 | - 偏差应不大于 0.7mm |
| - 5 | - 露底 | - 不应有 |
| - 6 | - 漏印 | - 不应有 |
| - 7 | - 污染点 | - 不应有目视明显的污染点 |

  - 理化性能

应符合表2的规定。

- 理化性能要求

| 序号 | 项目 |  | 规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 褪色性（级） |  | ≥4-5 |
| 2 | 摩擦色牢度/（级） | 干摩擦 | ≥4-5 |
|  |  | 湿摩擦 | ≥4-5 |
| 3 | 遮蔽性a/（级） |  | ≥4-5 |
| 4 | 湿润拉伸负荷/（N/15mm） | 纵向 | ≥2.0 |
|  |  | 横向 | ≥2.0 |
| 5 | 伸缩性/（%） | 纵向 | ≤0.4 |
|  |  | 横向 | ≤0.4 |
| 6 | 可洗性c | 可洗 | 30次无外观上的损伤和变化 |
|  |  | 特别可洗 | 100次无外观上的损伤和变化 |
|  |  | 可刷洗 | 40次无外观上的损伤和变化 |
| 7 | 防静电性能/（Ω） | 表面电阻 | 1.0×106 ~ 1.0×108 |
|  |  | 底面电阻 | 1.0×103 ~ 1.0×105 |
| 8 | 防霉性能/（级） |  | ≤1 |
| 9 | 防水性能/（级） |  | ≥4 |
| 10 | 防火性能/（级） |  | ≥B2 |
| 11 | 阻燃性能/（级） |  | 不低于GB 8624—2012中5.1.1平板状建筑材料B1级的要求 |
| 注：a 对于粘贴后需再做涂饰的产品，其遮蔽性不做考核。 b 可拭性是指粘贴壁纸的粘贴剂附在壁纸的正面，在粘合剂未干时，应有可能用湿布或海绵拭去，而不留下 明显痕迹。 c 可洗性是指负离子壁纸在粘贴后的试用期内可洗涤的性能。 |  |  |  |

  - 有害物质限量

应符合表3的规定。

- 有害物质限量要求

| 序号 | 项目 |  | 限量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛（干燥瓶法）/（mg/kg) |  | ≤10 |
| 2 | 三种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/％ |  | ≤0.1 |
| 3 | 总挥发性有机物（TVOC）/[mg/(㎡·h)] |  | ≤0.5 |
| 4 | 氯乙烯单体/（mg/kg) |  | ≤0.2 |
| 5 | 重金属含量（或其他）元素 /（mg/kg） | 钡（Ba） | ≤1000 |
| 6 |  | 镉（Cd） | ≤25 |
| 7 |  | 铬（Cr） | ≤60 |
| 8 |  | 铅（Pb） | ≤90 |
| 9 |  | 砷（As） | ≤8 |
| 10 |  | 汞（Hg） | ≤20 |
| 11 |  | 硒（Se） | ≤165 |
| 12 |  | 锑（Sb） | ≤20 |

- 试验方法

  - 试样的处理和试验的标准大气

按GB/T 10739进行。

  - 试样的采取

按GB/T 450进行。

  - 试样尺寸和数量

按表4的要求。

- 试样尺寸和数量

| 序号 | 项目 |  | 试样尺寸（mm） | 试样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 褪色性（级） |  | 45×130 | 2 |
| 2 | 摩擦色牢度/（级） | 干摩擦 | 220×30 | 3 |
|  |  | 湿摩擦 |  | 3 |
| 3 | 遮蔽性a/（级） |  | 200×200 | 1 |
| 4 | 湿润拉伸负荷/（N/15mm） | 纵向 | 15×200 | 10 |
|  |  | 横向 |  | 10 |
| 5 | 伸缩性/（%） | 纵向 | 220×220 | 3 |
|  |  | 横向 |  | 3 |
| 6 | 粘合剂可拭性b | 横向 | 300×150 | 4 |
| 7 | 可洗性c | 可洗 | 300×150 | 4~12 |
|  |  | 特别可洗 |  | 4~12 |
|  |  | 可刷洗 |  | 4~12 |
| 8 | 防静电性能/（Ω） | 电阻 | 200×200 | 3 |

  - 尺寸偏差

尺寸偏差按GB/T 451.1的规定进行。

  - 外观质量

在光线充足的条件下目测，必要时采用标准光源箱，其中套印精度应采用刻度为 0.1 mm 的钢板尺

进行测量。

  - 理化性能

    - 褪色性试验按 QB/T 3805—1999中4.5的规定进行。

    - 摩擦色牢度试验按 QB/T 3805—1999中4.6的规定进行。

    - 遮蔽性试验按 QB/T 3805—1999中4.7的规定进行。

    - 湿润拉伸负荷按QB/T 3805—1999中4.8的规定进行。

    - 伸缩性按GB/T 34844—2017中5.9的规定进行。

    - 可洗性试验按 QB/T 3805—1999中4.10的规定进行。

    - 防静电性能按SJ/T 11236—2020中6.2.4中6.2.4.1到6.2.4.5的规定进行。

    - 防霉性能按GB/T 24364的规定进行。

    - 防水性能按GB/T 4745的规定进行。

    - 防火性能按GB 8624的规定进行。

    - 阻燃性能按GB 8624的规定进行。

  - 有害物质限量

    - 甲醛（干燥瓶法）按 GB 18585 的规定进行。

    - 三种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和按 GB/T 30646 的规定进行。

    - 总挥发性有机物（TVOC）按 GB 18587的规定进行。

    - 氯乙烯单体按 GB 18585 的规定进行。

    - 重金属含量（或其它）元素按 GB 18585 的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

出厂检验项目为5.1、5.2、5.3要求的项目。出厂检验在产品生产完毕交货前执行。

    - 型式检验

型式检验的项目为第5章规定的全部项目。正常生产时每年进行一次型式试验，有下列情况时也应进行型式试验：

- 新产品投产鉴定时；

- 正式生产后结构、材料、工艺有较大改变时；

- 产品停产一年以上再恢复生产时；

- 发生重大质量事故时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

  - 组批与抽样

  - 组批

相同原料、相同规格尺寸、相同配方、相同颜色、相同花纹，同一生产工艺连续生产300 m为一批，不足300 m亦可作为一批。

  - 抽样

    - 长度应从每批中随机抽取至少1%卷数。

    - 应在生产检验台上检验产品的宽度、每卷段数、卷长、外观质量，抽检时至少每批随机抽取5卷。

    - 理化性能检验，每批在随机抽取的一卷中取样测试。裁切时距离端部1m以外，取样面积不少于需要试验面积的两倍。剪下的壁纸应卷整齐并标明规格、批号、抽样时间。

    - 若双方就7.4.1、7.4.2、7.4.3存在争议时，应从批中随机抽取的5%卷数进行测试。

  - 判定规则

    - 规格尺寸中一项及以上不合格时，应从原批中任意抽取双倍卷数，进行全部检测，如仍有不合格，判定该批次不合格。

    - 外观质量中一项及以上不合格时，应从原批中任意抽取双倍试样，进行全部检测，如仍有不合格，判定该批次不合格。

    - 理化性能中一项及以上不合格时，应从原批中任意抽取双倍试样，对不合格项进行复检，复检后仍有不合格项时，判定该批次不合格。

    - 有害物质限量的判定按GB 18585的规定进行。

  - 检验结果判定

规格尺寸、外观质量、理化性能和有害物质限量均符合要求时，判定为合同，反之，判定为不合格。

  - 复检

如交收双方对检验结果有异议，可执行一次复验。复验按首次检验的规定执行，以复验结果为准。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

- 应有产品名称、生产商、地址、规格型号、执行标准号。

  - 包装

产品包装应保证产品不受损伤，应防尘、防震，便于运输和贮存。如客户有特殊要求，按合同有关规定进行。

  - 运输

产品在运输过程中应避免冲击、挤压、日晒、雨淋及化学品的腐蚀。

  - 贮存

产品应贮存在通风、干燥、清洁的仓库，仓库内不允许有各种有害气体、易燃易爆物品及有腐蚀性的化学物品，原理热源。

- 质量承诺

  - 产品应可追溯，每批产品留样不少于24个月。

  - 在按本文件包装、运输、贮存条件下，生产商承诺自合同交付之日起12个月内，如有产品质量问题，提供免费更换服务。

  - 如质量有异议时，生产商应在24小时内响应，72小时内提出解决方案。

_________________________________